山东建筑大学2017~2018学年第2学期

函授 本 科 2016年级 工程造价、土木工程  专业自学周历

课程名称：       土木工程材料

教材名称：      土木工程材料       出版社  武汉理工大学出版社   主编  陈志远

版本：  第   3    版

面授学时：16  ；总学时：48  ；指导/制定教师：吕明英  共8页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验 作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 绪言 | 重点是 （1）密度、表观密度、堆积密度、孔隙率的概念及其计算。（2）材料受到外力作用时，抗破坏的能力不同－强度、比强度。其大小既与材料本身的组成和结构有关，也受外界因素影响。 （3）不同材料与水接触时表现不同，有亲水和憎水之分。憎水材料可用于防水，亲水材料在水中强度会降低，会发生渗水，冬天会被冻裂。 （4）材料的隔热保温性质不同――导热性不同；不同的建筑材料对于外界温度变化的敏感性是不同――热容量不同。 （5）建筑材料的吸声性影响室内的音响效果，而隔声性又影响声音的传播，这主要取决于材料的结构。 | 第一次测验作业 | P10 1、2、3 P | 6月面授辅导答疑时 |
| 2 | 第二章 气硬性胶凝材料 | （1）胶凝材料、气硬性胶凝材料、水硬性胶凝材料的概念 （2）石膏制品的性能特点及应用 （3）石灰的煅烧过程的差异对产品的影响以及工程上消除影响所采取的措施。石灰制品的性能特点及应用。 |  | P17 2、4 |  |
| 3 | 第三章 水泥 | （1）水泥的腐蚀类型及防止措施。 （2）水泥的组成及各组分对水泥性质的影响、水泥的腐蚀类型及防止措施是本节的重中之重。 （3）水泥的技术性质，重点讲述凝结时间、体积安定性和强度。 （4）各种水泥的特点，对比、强调各种水泥适合的工程。 |  | P27 1、3 |  |
| 4 | 第四章 普通混凝土 | （1）混凝土的组成、各组分的作用。教会学生如何从工程实际出发选择合适的原材料。 （2）混凝土拌合物和易性的含义。 （3）混凝土抗压强度的影响因素和提高的措施。 （4）混凝土的配合比设计计算方法 | 第二次测验作业 | P54 2、4 |  |
| 5 | 第五章 建筑砂浆 | （1）砌筑砂浆、抹面砂浆的组成材料及其选择，二者用料的异同。 （2）抹面砂浆的施工过程。 | 第三次测验作业 | P62 2、4 |  |
| 6 | 第六章 烧结转 | 烧结普通砖、多孔砖、空心砖的技术性质及用途。 |  | P67 2 |  |
| 7 | 第七章 建筑钢材 | （1）钢材的冶炼工艺不同决定钢的质量有差异：镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。 （2）低碳钢受拉时，分六个阶段，对应的强度值的工程意义。 （3）钢材被冷加工时性质的改变对工程的实际效益。 （4）钢材牌号的含义及选择。 | 第三次测验作业 | P87 2、3、4、5 |  |
| 8 | 第九章 沥青材料 | 重点讲述石油沥青的组成、主要技术性质。 |  | P111 1 |  |
| 9 | 第十章 木 材 | 木材的主要性质及其影响因素。学会如何根据木材的性质用其长避其短。 |  | P121 2、3 |  |
| 10 | 第十一章 石 材 | （1）石材的直接用途、间接用途。 （2）建筑上常用石材 |  |  |  |

附件：测验作业（一）

一、名词解释

1、表观密度

2、软化系数

3、 硅酸盐水泥

二、填空题

1．同一材料，尺寸越小，测得的强度值越       ，原因是小体积的材料内部所含           少。

2．亲水材料的润湿角             ，其表面          被水润湿。

3．大理岩与花岗岩相比较，            的强度更大，耐久性           更好。

5．当石灰已经硬化过程后，其中的过火石灰才开始熟化，体积产生明显             ，引起                             。

6．石膏制品其主要成分为               ，所以在遇火时，制品表面形成         ，能有效地阻止火势蔓延，因而其           比较好；但其因强度明显           ，所以说其                    不好。

7．国家标准规定，硅酸盐水泥的强度等级是由标准尺寸的胶砂试件， 经3d和28d的标准养护后所测得的                       强度的大小来划分的。

8．引起硅酸盐水泥腐蚀的基本内因是水泥石成分上存在               、                      和                    ，结构上存在                              。

9、硅酸盐水泥熟料的主要组成矿物有            、            、               、           。

三、单项选择题

1、比强度是衡量材料  [     ]。

A．抗拉强度与抗压强度比值大小的一项指标        B．抗压强度与抗拉强度比值大小的一项指标

C、强度与弹性变形比值大小的一项指标            D．轻质高强的一项指标

2、按照成因，岩石分为  [      ]。

A．岩浆岩、沉积岩和变质岩      B．火成岩、沉积岩和浅成岩

C．火成岩、沉积岩和岩浆岩      D．火成岩、沉积岩和深成岩

3、墙面上的水泥石灰砂浆在施工结束6个月后，个别部位出现了明显的隆起开裂，其原因是[      ]。

A、水泥体积安定性不合格         B．砂浆中石灰用量过多

C．砂浆中含有欠火石灰块         D．砂浆中含有过火石灰块

4、能对冻融破坏作用起到缓冲作用的是 [ 　 ]。

A、开口孔隙      B、闭口孔隙     C、毛细孔隙     D、粗大孔隙

5、硅酸盐水泥的特性之一是  [ 　 ]。

- 强度高，但发展慢      B、耐腐蚀性强      C、耐热性强        D、抗冻性好

6、建筑石膏制品具有  [      ] 的特点。

A、强度较低、耐水性高、防火性好          B．强度高、耐水性差、防火性差

C、强度较低、耐水性差、吸声性较好        D．强度高、耐水性差、装饰性高

7、石灰浆在使用前应至少陈伏  [      ]。

A、两周以上      B．一周以上      C．三周以上       D．一个月以上

8、生产硅酸盐水泥时，为调节凝结时间(缓凝)，应掺入适量的  [     ]。

A、石灰        B．水玻璃        C．菱苦土        D．石膏

四、简答

1、影响硅酸盐水泥强度的主要因素有哪些？

2、材料的孔隙大小及其形态特征对材料的性质有何影响？

3、材料含水对性质的影响

4、简述水泥石的腐蚀（至少举三例）

附件：测验作业（二）

一、填空

1．组成混凝土的原材料有          、          、         和         ，水泥浆在硬化前起              作用，在硬化后起                   作用；骨料的作用有两个方面                                      和                                           。

2．混凝土碳化会导致钢筋            ，使钢筋混凝土的                 和                  降低。

3．混凝土的和易性是一项综合性的技术性质，包括                、                  和               三方面的含义，其中            通常采用坍落度和维勃稠度两种方法来测定，                 和             则凭经验目测。

4．在石灰抹面砂浆中掺入纤维材料可以改变砂浆的               。

5．对有防水、防潮要求的抹灰砂浆，其胶凝材料应使用               。

6．在相同条件下，碎石混凝土的强度比卵石混凝土的强度         ，原因主要是          与水泥之间的机械啮合力比           与水泥之间的机械啮合力大。

7．混凝土碳化会导致钢筋           ，使钢筋混凝土的               和                  降低。

8．混凝土配合比设计应满足             、强度、耐久性及经济性的要求。

二、单项选择

1、混凝土的粘聚性较差，改善的方法是  [ 　 ]。

A、增大砂率    　 B、减小砂率 　   C、增大水灰比      D、增加用水量

2、试配混凝土时，发现混凝土的流动性较大，应采取的措施是    [ 　 ]。

A、增大砂率         B、砂率不变，加入砂石

C、降低W/C         D、W/C不变，加入水泥浆

3、混凝土的碱—骨料反应是  [     ]。

A、水泥或水泥石中的碱(Na20和K2O)与骨料中的活性氧化硅之间的反应

B．水泥石中的Ca(OH)2与骨料中的活性氧化硅间的反应

C．骨科中的碱(Na2O和K20)与骨料中的活性氧化硅间的反应

D．水泥石中的Ca(OH)2与骨料间的反应

4．配制混凝土用砂的要求是尽量采用 [     ] 的砂。

A、孔隙率小        B．总表面积小

C．总表面积小      D．级配合理、总表面积较小

三、简答

1、提高混凝土强度的主要措施有哪些？

2、为何不能用高强度等级的水泥配制低强度等级的混凝土？也不能用低强度等级的水泥配制高强度等级的混凝土？

3、砂石中黏土、片柱状物质、硫酸盐、氯盐、有机质对混凝土的性质各有什么影响？

四、计算

1、已知混凝土经试拌调整后，各项材料的拌合用量为： 水泥9.0kg，水5.4kg，砂19.8kg，碎石37.8kg，测得混凝土拌合物的表观密度为2500kg/m3。

(1)试计算1m3混凝土各材料用量。

(2)如上述配合比可以作为实验室配合比，能否直接用于施工? 为什么?

2．某砂样500g，筛分结果见下表，试评定砂的粗细。

(粗砂MX =3.7~3.1    中砂MX =3.0~2.3   细砂MX =2.2~1.6)

| 筛孔(mm) | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | <0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分计筛余(g) | 5 | 100 | 150 | 150 | 70 | 20 | 5 |

附件：测验作业（三）

一、名词解释

1、木材纤维饱和点

2、欠火砖

3、镇静钢

二、填空

1、石油沥青的三大技术指标是                  、             和                 ，它们分别表示沥青的                    、             和             性质。

2．钢的牌号Q235-A·F中，Q235表示                                 ， A表示                        、F表示                          。

3．钢筋经冷加工及时效处理后，            进一步提高，而                      则下降。

4．δ5表示                               。

5．木材的顺纤维方向的线收缩比径向的线收缩要              。

6.粘土砖在砌筑墙体前一定要经过浇水润湿，其目的是为了

。

7.生产烧结普通砖时，在             的气氛中烧结得红砖，在              的气氛中烧结，再在           的气氛中闷窑，促使砖内红色高价氧化铁             变成               ，制得青砖，青砖较红砖的耐久性                   。

三、单项选择

1．寒冷地区承受动荷载的重要钢结构，应选用  [      ]。

A、脱氧程度不彻底的钢材                         B．时效敏感性大的钢材

C．脆性临界温度低于环境最低温度的钢材           D．脆性临界温度高的钢材

2．把钢材划分为普通质量钢、优质钢和特殊质量钢多个等级，主要是按  [    ].。

A、磷和硫的含量       B．磷和氧的含量       C、磷和碳的含量        D、碳和硫的含量

3．随着钢材含碳量的提高，钢材的 [     ] 。

A、强度、硬度、塑性都提高       B．强度提高，塑性降低

C．强度降低，塑性提高           D．强度、塑性都降低

4．沥青老化的过程是沥青组分发生递变的结果，其递变的规律为 [     ]。

A、油分→树脂→地沥青质        B、树脂→油分→地沥青质

C．地沥青质→油分→树脂        D．油分→地沥青质→树脂

5．石油沥青的塑性用延度的大小来表示，当沥青的延度值愈小时， [    ] 。

A、塑性愈大          B、塑性愈小       C．塑性不变

6．国家标准规定，烧结普通砖的标准尺寸为    [      ]

A．240mm*ll5mm*53mm          B．40mm *40mm*l60mm

C、150mm*l50mm*150mm         D．70.7mm*70.7mm*70.7mm

四、计算

一块绝干质量为2550g的烧结普通粘土砖，浸水饱和后的质量为2900g，将此砖磨细烘干后取50g，用密度瓶测得其排开水的体积为18.62cm3。

求：（1）该砖的密度

（2）质量吸水率

（3）表观密度(烧结普通粘土砖的尺寸取其标准规格尺寸)

（4）孔隙率